Ausschreibungstexte

doppo Purofino

1K-Microtec-Spachtelmasse mit leichter Spachtelstruktur für

Böden, Wände und Decken.

- Systemgeprüft

- EC1 Plus - sehr emissionsarm

Baustelleneinrichtung:

- An- und Abreise der Monteure inkl. Materialtransport je Bauabschnitt.

ca. _____ Stk.	EP € _____ / P.	€ _________

Untergrundvorbereitungen Wand:

- Untergrundvorbereitung:

Staub, lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Es muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Eventuell vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher sind mit doppo Vetroplast zu egalisieren.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Imprägnieren:

Beton und stark saugende bzw. kreidende Untergründe müssen mit doppo Wandimprägnierung vorbehandelt werden. Wandimprägnierung aufrollen oder aufwischen mit Microfasermopp.

Verbrauch:

doppo Wandimprägnierung	ca. 0,2 Liter/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Untergrundvorbereitungen Boden:

- Schleifen:

Grobschleifen der Estrichoberfläche mit entsprechender Schleifmaschine, anschließend Staubentfernung.

oder

- Kugelstrahlen:

Betonböden, welche geglättet, geschliffen oder mit alten Anstrichen versehen sind, werden mit einem Kugelstrahlgerät vorbehandelt. Das Kugelstrahlgerät arbeitet weitgehend staubfrei, benötigt aber einen Stromanschluss von 380 V/32 A.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Trennwandband:

Aufbringen eines Trennwandbandes und abdichten der Rand- und Dehnfugen mittels mittels verdicktem doppo EP Harz (oder ähnlichen).

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

Abdichtung bei Nasszellen:

- Wandabdichtung in Nassräumen:

Im Nass- und sonstigen Spritzwasserbereich ist die gesamte Fläche mit doppo Ambiente Wandabdichtung zu behandeln. In einer Mindestauftragsstärke von 2 mm, aufgeteilt auf zwei Arbeitsgängen, auftragen. Armaturen und Rohrdurchführungen müssen mit fertigen Dichtungsmanschetten in die Wandabdichtung eingebunden werden.

Verbrauch:

doppo Wandabdichtung		ca. 3,0 kg/m²

(2-x Auftrag erforderlich; mind. 2 mm Schichten)

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Abdichtung der Ichsen:

Die Ichsen sind mit doppo Abdichtband ab zu dichten. Diese müssen ebenfalls in die doppo Wandabdichtung eingearbeitet werden.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Abdichtung der Ecken:

Die Innen- und Außenecken sind mit doppo Innen- und Außenecken ab zu dichten. Diese müssen ebenfalls in die doppo Wandabdichtung eingearbeitet werden.

ca. _____ Stück	EP € _____ / lfm	€ _________

Grundierung

- Grundieren mit doppo AC-Grundierung:

doppo AC-Grundierung in einem Arbeitsgang mittels Kurzhaarroller vollflächig auftragen.

Verbrauch:

doppo AC-Grundierung	ca. 0,2 -0,3 kg/m²/Schicht

bei Wandoberflächen: 	1 x auftragen

bei Zementestrichen:  	2 x auftragen

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Pos. 5	Grundieren mit doppo Grundierharz:

Aufbringen nur nötig auf stark ab sandenden oder desolaten Estrichen, um die Oberflächenfestigkeit zu erhöhen, oder bei Fliesen um die Fugen zu verschließen und um einen Haftverbund der glatten Oberfläche herzustellen. Nicht in Kombination mit der Abdichtung verwenden! Ermittlung des Feuchtegehaltes (CM- Gerät) des Untergrundes (nur bei Estrich). Bei Normalzementestrichen darf die CM-Feuchtigkeit 3 % nicht überschreiten. Bei Anhydrit-/ Calciumsulfatestrichen darf die CM-Feuchtigkeit 0,5 % nicht überschreiten. doppo Grundierharz mit Kurzhaarroller auf den gereinigten Untergrund gleichmäßig aufgerollt. Am nächsten Tag Grundierharz mittels Kratzspachtelung aufbringen und anschließend mit Kurzhaarroller gleichmäßig verteilen.

Verbrauch:

1. Auftrag:	ca. 0,3 kg/m² bis 0,5 kg/m²

2. Auftrag	ca. 1,0 kg/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Pos. 6	Schleifen der grundierten Oberfläche (nur nötig bei doppo Grundierharz):

Schleifen (aufrauen) der erhärteten Grundierung mittels Topfscheibe. Reinigen der Oberfläche und Reinigungstüchern.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Beschichtung mit doppo Purofino

- Spachtelung:

Spachtelmasse dünn (ca. 0,5mm) mit geeigneter Traufel über die bereits grundierte Fläche glatt aufspachteln. Nach ca. 3 Stunden (bei AC-Grundierung) bzw. nach ca. 5 Stunden (bei Epoxidharz-Grundierung) mit einem Schleifgitter der Körnung 150 bis 180 schleifen, staubfrei reinigen und die 2. Schicht auftragen und erneut wie oben beschrieben schleifen und mit Körnung 150-200 und weißem Pad reinigen.

Verbrauch:

doppo Purofino

| Gipskartonplatten: | ca. 1,00 kg/m² für 2 Schichten |
| --- | --- |
| Wände gespachtelt und geglättet: | ca. 1,00 kg/m² für 2 Schichten |
| Wandputz Körnung <0,5mm: | ca. 1,50 kg/m² für 2 Schichten |
| Zementestrich geglättet (AC-Grundierung): | ca. 2,50 kg/m² für 2 Schichten |
| Zementestrich geglättet (Epoxi-Grundierung): | ca. 1,50 kg/m² für 2 Schichten |
| Zementestrich, flügelgeglättet (AC-Grundierung): | ca. 1,00 kg/m² für 2 Schichten |
| Kalziumsulfat/Anhydritestrich (Epoxi -Grundierung): | ca. 1,00 kg/m² für 2 Schichten |

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Trennwandbänder und Reinigen:

Entfernen der Trennwandbänder mit einem scharfen Messer (unterhalb Oberkante Boden). Reinigen der Aluschienen (falls vorhanden) bei Türen und Übergängen zu anderen Bodenbelägen (Fliesen, Parkett usw.). Geschliffene Oberfläche staubfrei reinigen.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Versiegelung

- Versiegelung:

doppo Finish light (seidenmatt) 2K-Versiegelung 1-mal mit Kurzhaarroller im Kreuzgang auftragen. In Nassbereichen muss eine zweite Versiegelungsschicht, am nächsten Tag aufgetragen werden.

Verbrauch:

doppo Finish Light (V24)	ca. 0,1 kg/m²/Schicht

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Zusatzpositionen

- Kleinmaterialpauschale

ca. _____ P.	EP € _____ / P.	€ _________

- Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit doppo Dichtstoff (Marmorsilikon, Silikon oder MS-Polymer) verfugen. Ein Dichtstoff-Primer wird empfohlen.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Epoxidharz ungefüllt:

Bei Anhydrit-/ Calciumsulfatestrichen ist eine Vorgrundierung mit doppo Epoxidharz ungefüllt notwendig. Die Vorgrundierung wird mit einer Kurzhaarrolle aufgerollt.

Verbrauch:

doppo Epoxidharz ungefüllt	ca. 0,50 kg/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________