Ausschreibungstext

doppo Ambiente Wand

- Baustelleneinrichtung

An- und Abreise von und nach Kramsach inkl. Materialtransport:

Verschleiß und Verbrauch von Kleinwerkzeug sowie Hilfsmittel.

Reiseaufwand der Monteure.

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

- Untergrundbehandlung

Untergrundvorbereitung:

Staub, lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Es muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Eventuell vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher sind mit doppo Vetroplast zu egalisieren.

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

Grundieren:

Beton und stark saugende bzw. kreidende Untergründe müssen mit doppo Wandimprägnierung vorbehandelt werden. Nach Austrocknung der doppo Wandimprägnierung (24 Stunden) wird doppo AC-Grundierung in einem Arbeitsgang mittels Pinsel oder Kurzhaarroller aufgebracht.

Verbrauch:

doppo Wandimprägnierung		ca. 0,2 Liter/m²

doppo AC-Grundierung		ca. 0,2 -0,3 kg/m²

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

- Beschichtung mit doppo Ambiente Wand

Spachtelung:

Der Feinputz wird mittels Traufel oder venezianischer Spachtel auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund in einer Schichtstärke von 2-3 mm aufgetragen und nach vorgegebener Zeit (siehe technisches Datenblatt doppo Ambiente Wand) nachgearbeitet.

Verbrauch:	Emiglia 	ca. 1,5 kg/m²

Bardolino 	ca. 1,6 kg/m²

Toskana 	ca. 1,8 kg/m²

Venezia 	ca. 1,8 kg/m²

Betonoptik	ca. 1,5 kg/m²

Schiefer	ca. 1,5 kg/m²

Spiegeloptik	ca. 1,5 kg/m²

Holzoptik 	ca. 1,5 kg/m²

Vulcano	ca. 1,8 kg/m²

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

- Nacharbeiten

Schleifen/Bürsten/:

Nach der Austrocknungsphase der doppo Wandspachtelung von mindestens 48 Stunden wird die Oberfläche händisch leicht angeschliffen (siehe Arbeitsanweisung).

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

- Imprägnieren/Versiegeln

Nach der Entstaubung wird die Oberfläche mit doppo Ambiente Ölimprägnierung imprägniert oder mit der doppo Finish light versiegelt.

Verbrauch:

doppo Ambiente Ölimprägnierung		ca. 0,06 – 0,10 Liter/m²

doppo Finish light				ca. 0,05 Liter/m²

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

- Zusatzpositionen

Kleinmaterialpauschale:

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________