Ausschreibungstext Innenbereich

doppo WASCHPUTZ MEDITERRAN

Produktbeschreibung:

DOPPO WASCHPUTZ MEDITERRAN ist ein rein mineralischer, dünnschichtiger Kalkputz für Wandoberflächen sowohl für innen als auch außen mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten. Der Waschputz ist UV-, und witterungsbeständig und bietet durch seinen natürlichen pH-Wert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Algenbefall und macht Fassaden somit weniger anfällig. Durch die mineralische Zusammensetzung erzielt der Waschputz eine hohe Diffusionsoffenheit, ist lösemittelfrei (VOC frei) und enthält keine Konservierungsstoffe. Aufgrund der optimalen Wasserdampfdurchlässigkeit schafft der Waschputz ein gesundes Wohnklima.

Untergrundbehandlung

- Untergrundvorbereitung:
Staub, lose Teile und Verschmutzungen entfernen. Vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher, Putz mit einer Körnung >2mm, mit einer geeigneten Spachtelmasse glätten (z.B. Sopro Baukleber universell).

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Grundieren:

Auftragen der Haftbrücke doppo AC-Grundierung mittels Pinsel oder Kurzhaarroller.

Verbrauch:

doppo AC-Grundierung	ca. 0,2 -0,3 kg/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Spachtelarbeiten mit doppo Waschputz Mediterran:

- Auftragen des doppo Waschputz Mediterran:

Der angemischte Waschputz wird mittels entsprechender Traufel oder venezianischen Kelle auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund auf das angegebene Größtkorn der Marmorkörnung aufgezogen. Im Anschluss mit einem leicht feuchten Schwammbrett zu einer dichten sowie einheitlichen Fläche verreiben.

Verbrauch:

doppo Waschputz Mediterran	ca. 5kg/m²

ca. _____ m²			EP € _____ / m²			€ _________

Hinweis:

Im Innenbereich sind Marmormischungen mit Größtkorn 3 mm vorgegeben.

| Marmormischungen: | Verbrauch/m²: | Größtkorn: |
| --- | --- | --- |
| doppo Waschputz Mediterran V0 | 5kg | 3 mm |
| doppo Waschputz Mediterran V1 | 5kg | 3 mm |
| doppo Waschputz Mediterran V2 | 5kg | 3 mm |
| doppo Waschputz Mediterran V3 | 5kg | 3 mm |
| doppo Waschputz Mediterran V7 | 5kg | 3 mm |
| doppo Waschputz Mediterran V8 | 5kg | 3 mm |
| doppo Waschputz Mediterran V12 | 5kg | 3 mm |

Freilegen der Körnung des doppo Waschputz Mediterran:

- 1. Waschen des doppo Waschputz Mediterran:

2 bis 3-maliges auswaschen der Marmorkörnung mit einem feuchten Schwammbrett.

ca. _____ m²		EP € _____ / m²			€ _________

Imprägnieren:

- Imprägnieren mit doppo Hydrostop:

Ausgetrockneten doppo Waschputz Mediterran mit doppo Hydro Stopp mit Schwamm oder mit breitem Malerpinsel 1-mal imprägnieren.

Verbrauch:

doppo Hydro Stop			ca. 0,2 Liter/m²

ca. _____ m²			EP € _____ / m²			€ _________

Alternativpositionen:

- Imprägnieren:

Beton, Gipskartonplatten, Fermacellplatten und stark saugende bzw. kreidende Untergründe mit doppo Wandimprägnierung imprägnieren.

Verbrauch:

doppo Wandimprägnierung		ca. 0,2 Liter/m²

ca. _____ m²		EP € _____ / m²		€ _________

- Kantenschutz/Abschlussschienen:

Kantenschutz und Abschlusschienen schneiden, setzen und einspachteln.

Verbrauch:

ca. _____lfm.	EP € _____ / lfm.	€ _________

- Armierungsgewebe

Einarbeiten eines Armierungsgewebes mit Sopro Baukleber universell od. ähnlichen auf Gipskarton und Fermacellplatten.

Verbrauch:

Baukleber 	ca. 4,5 bis 5,5kg/m²

ca. _____ / m²	EP € _____ / m²	€ _________

Die Verarbeitungshinweise und Technische Daten des Herstellers IBOD Wand & Boden sind zu beachten.