Ausschreibungstext

doppo Metall

- Baustelleneinrichtung

An- und Abreise von und nach Kramsach inkl. Materialtransport:

Verschleiß und Verbrauch von Kleinwerkzeug sowie Hilfsmittel.

Reiseaufwand der Monteure.

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

- Untergrundbehandlung

Untergrundvorbereitung:

Staub, lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Es muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Eventuell vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher sind mit doppo Vetroplast zu egalisieren.

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

Grundieren:

Beton, Gipsplatten und stark saugende bzw. kreidende Untergründe müssen mit doppo Wandimprägnierung vorbehandelt werden. Nach Austrocknung der doppo Wandimprägnierung (ca.4 Stunden) wird doppo AC-Grundierung in einem Arbeitsgang mittels Pinsel oder Kurzhaarroller aufgebracht.

Verbrauch:

doppo Wandimprägnierung		ca. 0,15 Liter/m²

doppo AC Grundierung		ca. 0,2 -0,3 kg/m²

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

- Beschichtung mit doppo Ambiente Wand Emiglia

Spachtelung:

Der Feinputz wird mittels Traufel oder venezianischer Spachtel auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund in einer Schichtstärke von 2-3 mm aufgetragen und nach vorgegebener Zeit (siehe technisches Datenblatt doppo Ambiente Wand) nachgearbeitet.

Verbrauch:	Emiglia, Terra, IBOD-18	ca. 1,5 kg/m²

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

- Grundierung für doppo Metall:

Spachtelschläge od. sonstige Erhöhungen v. doppo Ambiente Wand händisch abschleifen, anschließend mit einem sauberen Besen oder Microfasertuch entstauben. doppo Finish Versiegelung im Kreuzgang mit einer Kurzhaarrolle 1x aufrollen.

Verbrauch:

doppo Finish 1K Versiegelung 	ca. 0,1-0,13 kg/m²

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

- Beschichten mit doppo Metall:

Aufrollen von doppo Metall 2x im Kreuzgang mit einer Kurzhaarrolle. Abstand der einzelnen Schichten ca. 1 Stunde.

Verbrauch (Metallack u. Metallpulver):

doppo Metall Kupfer	 	ca. 500 Gramm/m²

doppo Metall Messing	ca. 500 Gramm/m²

doppo Metall Zinn		ca. 500 Gramm/m²

doppo Metall Eisen		ca. 500 Gramm/m²

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

- Schleifen u. polieren von doppo Metall:

Die ausgehärtete (nach ca. 24h) doppo Metallwand schleifen und polieren.

Schleifgänge incl. polieren:

doppo Metall Kupfer	 	1x Kö 220	1x Trizakt 3000

doppo Metall Messing	1x Kö 220	1x Trizakt 3000

doppo Metall Zinn		1x Kö 220	1x Trizakt 3000

doppo Metall Eisen		1x Kö 220	1x Trizakt 3000

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

Reinigen u. versiegeln von doppo Metall:

Die geschliffene u. polierte doppo Metallwand mit Reinigungstuch säubern und doppo Ambiente Ölimprägnierung 1x mit einem Schwamm auftragen und mit einem fusselfreien Baumwoll- oder Microfasertuch auswischen

Verbrauch Versiegelung:

doppo Ambiente Ölimprägnierung:	 		ca. 0,04 Liter/m²

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

- Oxidieren von doppo Metall:

Das geschliffene doppo Metall mit doppo Metall Oxid vollflächig 2 bis 3x besprühen.

Verbrauch doppo Metall Oxid:

ca. 0,05 Liter/m²

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

- Versiegeln von doppo Metall oxidiert:

Die trockene, oxidierte Fläche mit doppo Metall Finish 1x mit Kurzhaarrolle versiegeln.

Verbrauch Versiegelung:

doppo Metall Finish	 		ca. 0,08-0,1 kg/m²

doppo Metalllack Verdünnung	15-20%

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

- Zusatzpositionen

Kleinmaterialpauschale:

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________