Ausschreibungstext

mineralischer design-Bodenbelag

doppo Ambiente boden

Systemgeprüft:

GEV-Emicode-Siegel: EC1 emissionsarm

Baustelleneinrichtung

- An- und Abreise der Monteure inkl. Materialtransport je Bauabschnitt.

ca. _____ Stk.	EP € _____ / P.	€ _________

Untergrundvorbereitung - Beschichtung mit doppo Ambiente Boden

- Schleifen:

Grobschleifen der Estrichoberfläche mit entsprechender Schleifmaschine, anschließend Staubentfernung.

ODER

Kugelstrahlen:

Betonböden, welche geglättet, geschliffen oder mit alten Anstrichen versehen sind, werden mit einem Kugelstrahlgerät vorbehandelt. Das Kugelstrahlgerät arbeitet weitgehend staubfrei, benötigt aber einen Stromanschluss von 380 V/32 A.

ca. _____ m².	EP € _____ / P.	€ _________

- Grundieren:

Ermittlung des Feuchtegehaltes (CM- Gerät) des Untergrundes. Die Restfeuchte im Estrich/Beton darf nicht mehr als 3 % betragen. Aufbringen eines Trennwandbandes und abdichten der Rand- und Dehnfugen mittels verdicktem doppo EP Harz. Danach wird eine doppo EP- Grundierung mittels Zahnspachtel oder Traufel auf den gereinigten Untergrund aufgebracht und anschließend mit Kurzhaarroller gleichmäßig ausgerollt. In die noch frische Grundierung wird feuergetrockneter Quarzsand im Überschuss eingestreut. Ausgehärtete Grundierung mittels geeigneten Schleifwerkzeug leicht anschleifen und absaugen.

Verbrauch:

Grundierung	ca. 1,0 - 1,5 kg/m²

Quarzsand 	ca. 4,0 – 5,0 kg/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Beschichtung mit doppo Ambiente Boden

- Beschichten:

Herstellen einer mineralischen, selbstnivellierenden Spachtelmasse, in einer Schichtstärke von mindestens 5 mm. Die Spachtelmasse wird mittels Stiftrakel aufgetragen und im Anschluss mit einem Flächenglätter nachgeglättet.

Verbrauch:

doppo Ambiente Boden		ca. 1,9 kg/m² und mm Schichtdicke

- Paden und Polieren:

Paden und Polieren der ausgehärteten doppo Ambiente Boden-Spachtelmasse mittels einer geeigneten Schleifmaschine.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Reinigen der Oberfläche:

Reinigen der Oberfläche mit Reinigungstüchern.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Imprägnierung

- Imprägnierung:

doppo Imprägnierung P30 im Kreuzgang mit einer Kurzhaarrolle auftragen.

Verbrauch:

doppo Imprägnierung P30		ca. 0,1 kg/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Versiegelung

- Versiegelung:

doppo Finish Standard+ (seidenmatt) oder Finish Light+ (extra matt) Versiegelung auftragen und im Kreuzgang mit einer Kurzhaarrolle nachrollen. Nach ca. 24 Stunden (temperaturabhängig) wird der Vorgang wiederholt.

Verbrauch:

doppo Finish Standard+ oder Light+ 	ca. 0,1 kg/m² pro Auftrag

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Zusatzpositionen:

- Kleinmaterialpauschale

ca. _____ P.	EP € _____ / P.	€ _________

- Risse verharzen:

Schwundrisse im Beton werden 3 cm tief aufgestemmt. Mit Hochleistungsstaubsauger reinigen und in diesen V-förmigen Schlitz reines doppo EP- Harz eingießen. Alle 30 cm quer zum Riss werden Stahlanker in einem doppo EP-Mörtel kraftschlüssig vergossen.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Vermörtelung mit Epoxidharzmörtel:

Ausfüllen von Löchern und Ausbrüchen. Herstellung von Kanten oder eines Gefälles. Auf dem gereinigten Untergrund einen Voranstrich aufbringen. Frisch-in-Frisch doppo EP-Mörtel mittels geeigneten Werkzeugs einbringen.

Materialverbrauch		ca. 2,2 kg/m²/mm

ca. _____ kg	EP € _____ / kg	€ _________

- Bodenfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Fugen ca. 15 mm tief und 3-5 mm breit einschneiden und mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Schiene:

Liefern und montieren einer Schiene (Abschlussschiene) aus Aluminium.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Abdecken mit Vlies:

Die Fläche wird mit einem Vlies (diffusionsoffen) abgedeckt.

ca. _____ m²	EP € ______ / m²	€ _________

- Schienen- bzw. Rahmeneinbindung:

Rund um Schienen bzw. Rahmen eine Fläche von ca. 5 cm breit und Estrichstärke

tief freihalten und mit doppo EP-Kunstharzmörtel ausgießen.

ca. _____ lfm	EP € ______ / lfm	€ _________

- Ersteinpflege:

Auftragen von doppo Glanzpflege (seidenmatt glänzend od. matt) mittels Mopp oder Nylon-/Lammfellwalze. Fläche muss vorgereinigt sein.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Sockelleisten Alu:

Es werden Sockelleisten der Marke Kügele in weiss oder alu aufgebracht.

Höhe: ca. 6 cm geklebt.

ca. _____ lfm	EP € ______ / lfm	€ _________

- Innen- / Aussenecken, Verbindungsstücke Sockelleiste

ca. _____ Stk