Ausschreibungstext

kunstharzmodifizierter, mineralischer

2-Schicht Bodenbelag mit Spachtelstruktur

doppo Ambiente pro +

Systemgeprüft:

GEV-Emicode-Siegel: EC1 Plus sehr emissionsarm

Baustelleneinrichtung

- An- und Abreise der Monteure inkl. Materialtransport je Bauabschnitt.

ca. _____ Stk.	EP € _____ / P.	€ _________

Untergrundvorbereitung - Beschichtung mit doppo Ambiente Pro +

- Schleifen:

Grobschleifen der Estrichoberfläche mit entsprechender Schleifmaschine, anschließend Staubentfernung.

ODER

- Kugelstrahlen:

Betonböden, welche geglättet, geschliffen oder mit alten Anstrichen versehen sind, werden mit einem Kugelstrahlgerät vorbehandelt. Das Kugelstrahlgerät arbeitet weitgehend staubfrei, benötigt aber einen Stromanschluss von 380 V/32 A.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Grundieren mit doppo AC-Grundierung:

Aufbringen der Grundierung nur auf einer Estrichgüte von mind. E 300. Ermittlung des Feuchtegehaltes (CM- Gerät) des Untergrundes. Die Restfeuchte im Estrich darf nicht mehr als 3 % betragen. Aufbringen eines Trennwandbandes und abdichten der Rand- und Dehnfugen mittels Silikonpaste (oder ähnlichen). Danach wird eine doppo AC- Grundierung mittels Kurzhaarroller auf den gereinigten Untergrund gleichmäßig aufgebracht.

Verbrauch:

Grundierung		ca. 0,2 - 0,5 kg/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Grundieren mit doppo Grundierharz bei Fliesen oder bei desolaten Estrich:

Aufbringen der Grundierung nur nötig auf stark ab sandenden Estrich, um die Oberflächenfestigkeit zu erhöhen, oder bei Fliesen um die Fugen zu verschließen und um einen Haftverbund der glatten Oberfläche herzustellen. Ermittlung des Feuchtegehaltes (CM- Gerät) des Untergrundes (nur bei Estrich). Die Restfeuchte im Estrich darf nicht mehr als 3 % betragen. Aufbringen eines Trennwandbandes und abdichten der Rand- und Dehnfugen mittels verdicktem doppo EP Harz. Danach wird das doppo Grundierharz mit Kurzhaarroller auf den gereinigten Untergrund gleichmäßig aufgerollt. Am nächsten Tag Vorgang wiederholen, Grundierharz wird aber mittels Kratzspachtelung aufgebracht u. anschließend mit Kurzhaarroller gleichmäßig verteilt.

Verbrauch:

Grundierung	1. Auftrag ca. 0,3 kg/m² bis 0,5 kg/m²

2. Auftrag ca. 1,0 kg/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Schleifen der grundierten Oberfläche (nur nötig bei doppo Grundierharz):

Schleifen (aufrauen) der erhärteten Grundierung mittels Topfscheibe. Reinigen der Oberfläche und Reinigungstüchern.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Beschichtung mit doppo Ambiente Pro+

- Beschichten:

Herstellen einer Spachtelmasse, in einer Schichtstärke von 1 mm. Die Spachtelmasse wird mittels Traufel 2-mal im Abstand von 24 Stunden aufgetragen.

Verbrauch:

doppo Ambiente Pro +	ca. 1 kg/m² und mm-Schichtdicke

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Schleifen:

2 maliges schleifen der ausgehärteten doppo Ambiente Pro +-Spachtelmasse mittels einer geeigneten Schleifmaschine.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Reinigen:

Reinigen der Oberfläche mit weißen Pad und Reinigungstüchern.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Versiegelung

- Versiegelung:

doppo Finish Standard+ (seidenmatt) oder Finish Light+ (extramatt) Versiegelung 1-mal mit Kurzhaarroller im Kreuzgang auftragen. In Nassbereichen muss eine zweite Versiegelungsschicht, am nächsten Tag aufgetragen werden.

Verbrauch:

doppo Finish standard+ oder light+ 	ca. 0,1 kg/m² pro Auftrag

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Zusatzpositionen:

- Kleinmaterialpauschale

ca. _____ P.	EP € _____ / P.	€ _________

- Risse verharzen:

Schwundrisse im Beton werden 3 cm tief aufgestemmt. Mit Hochleistungsstaubsauger reinigen und in diesen V-förmigen Schlitz reines doppo EP- Harz eingießen. Alle 30 cm quer zum Riss werden Stahlanker in einem doppo EP-Mörtel kraftschlüssig vergossen.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Vermörtelung mit Epoxidharzmörtel:

Ausfüllen von Löchern und Ausbrüchen. Herstellung von Kanten oder eines Gefälles. Auf dem gereinigten Untergrund einen Voranstrich aufbringen. Frisch-in-Frisch doppo EP-Mörtel mittels geeigneten Werkzeugs einbringen.

Materialverbrauch		ca. 2,2 kg/m²/mm

ca. _____ kg	EP € _____ / kg	€ _________

- Bodenfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Fugen ca. 15 mm tief und 3-5 mm breit einschneiden und mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Schiene:

Liefern und montieren einer Schiene (Abschlussschiene) aus Aluminium.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

- Abdecken mit Vlies:

Die Fläche wird mit einem Vlies (diffusionsoffen) abgedeckt.

ca. _____ m²	EP € ______ / m²	€ _________

- Schienen- bzw. Rahmeneinbindung:

Rund um Schienen bzw. Rahmen eine Fläche von ca. 5 cm breit und Estrichstärke

tief freihalten und mit doppo EP-Kunstharzmörtel ausgießen.

ca. _____ lfm	EP € ______ / lfm	€ _________

- Ersteinpflege:

Auftragen von doppo Glanzpflege (seidenmatt glänzend od. matt) mittels Mopp oder Nylon-/Lammfellwalze. Fläche muss vorgereinigt sein.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Sockelleisten Alu:

Es werden Sockelleisten der Marke Kügele in weiss oder alu aufgebracht.

Höhe: ca. 6 cm geklebt.

ca. _____ lfm	EP € ______ / lfm	€ _________

- Innen- / Aussenecken, Verbindungsstücke Sockelleiste

ca. _____ Stk	EP € ______ / Stk	€ _________

- Gullyeinbindung (bis 30 x 30 cm):

Rund um den Gully ca. 5 cm breit und Estrichstärke mit doppofloor-Kunstharzmörtel ausgießen.

ca. _____ Stk	EP € ______ / Stk	€ _________

- Rigol- / Gully- / Wanneneinbindung:

Rund um Rigole, Gullys und Wannen eine Fläche von ca. 5 cm breit und Estrichstärke tief freihalten und mit doppo floor-Kunstharzmörtel ausgießen.

ca. _____ lfm	EP € ______ / lfm	€ _________