Ausschreibungstext

kunstharzmodifizierter, mineralischer

2-Schicht Wandbelag mit Spachtelstruktur

doppo Ambiente pro +

Systemgeprüft:

GEC-Emicode-Siegel: EV1 Plus sehr emissionsarm

Baustelleneinrichtung

- An- und Abreise der Monteure inkl. Materialtransport je Bauabschnitt.

ca. _____ Stk.	EP € _____ / P.	€ _________

Untergrundbehandlung – Beschichtung mit doppo Ambiente Pro+

- Untergrundvorbereitung:

Staub, lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Es muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Eventuell vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher sind mit doppo Vetroplast zu egalisieren.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Imprägnieren:

Beton und stark saugende bzw. kreidende Untergründe müssen mit doppo Wandimprägnierung vorbehandelt werden. Aufwischen der Wandimprägnierung mit Microfasermopp.

Verbrauch:

doppo Wandimprägnierung	ca. 0,2 Liter/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Pos. 4	Wandabdichtung in Nassräumen:

Im Nass- und sonstigen Spritzwasserbereich ist die gesamte Fläche mit doppo Ambiente Wandabdichtung zu behandeln. In einer Mindestauftragsstärke von 2 mm, aufgeteilt auf zwei Arbeitsgängen, auftragen. Armaturen und Rohrdurchführungen müssen mit fertigen Dichtungsmanschetten in die Wandabdichtung eingebunden werden.

Verbrauch:

doppo Wandabdichtung	ca. 3,0 kg/m²
(2-maliger Auftrag erforderlich; mind. 2 mm (in 2 Schichten)

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Pos. 5	Abdichtung der Ichsen:

Die Ichsen sind mit doppo Abdichtband ab zu dichten. Diese müssen ebenfalls in die doppo Wandabdichtung eingearbeitet werden.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________

Pos. 6	Abdichtung der Ecken:

Die Innen- und Außenecken sind mit doppo Innen- und Außenecken ab zu dichten. Diese müssen ebenfalls in die doppo Wandabdichtung eingearbeitet werden.

ca. _____ Stück	EP € _____ / lfm	€ _________

- Grundieren:

Nach Austrocknung der doppo Wandimprägnierung (ca. 24 Stunden) wird doppo AC-Grundierung in einem Arbeitsgang mittels Pinsel oder Kurzhaarroller aufgebracht.

Verbrauch:

doppo AC Grundierung	ca. 0,2 -0,3 kg/m²

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Beschichtung mit doppo Ambiente Pro +

- Spachtelung:

Die Spachtelmasse wird mittels Traufel oder venezianischer Spachtel auf der vorbereiteten und grundierten Wandfläche 2 schichtig im Abstand von 24 Stunden (je Schicht) in einer Gesamtschichtstärke von ca. 2 mm aufgetragen.

Verbrauch:

doppo Ambiente Pro +	ca. 1 kg/m² und mm-Schichtdicke

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Schleifen:

2 maliges schleifen der ausgehärteten doppo Ambiente Pro +-Spachtelmasse mittels einer geeigneten Schleifmaschine.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

- Reinigen:

Reinigen der Oberfläche mit weißen Pad und Reinigungstüchern.

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Versiegelung

- Versiegelung:

doppo Finish Standard+ (seiden matt) oder Finish Light+ (extra matt) Versiegelung 1-mal mit Kurzhaarroller im Kreuzgang auftragen. In Nassbereichen muss eine zweite Versiegelungsschicht, am nächsten Tag aufgetragen werden.

Verbrauch:

doppo Finish Standard+ oder Light+ 	ca. 0,1 kg/m² pro Auftrag

ca. _____ m²	EP € _____ / m²	€ _________

Zusatzpositionen

- Kleinmaterialpauschale

ca. _____ P.	EP € _____ / P.	€ _________

- Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit geeigneter dauerelastischer

PU-Fugenmasse verfugen.

ca. _____ lfm	EP € _____ / lfm	€ _________